Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/13/2017 Końskie 2017-05-13

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Nr ogłoszenia: nr 503067-N-2017 z dnia 2017-05-08 r. **;**  na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

 **dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na;**

**Systematyczne – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy dostawy ; rękawic chirurgicznych , rękawic diagnostycznych wg. zadań 1 i 2**

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**Zadanie 2, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w miejsce opisanych rękawic:

Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,36mm, dłoni 0,30mm, mankiecie 0,20mm, długość 290-301mm, siła zrywająca przed starzeniem min. 28N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej - dołączone do oferty. Odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą EN 374-2, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, zgodne z normą EN 420, EN 388 - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej - dołączonym do oferty. Opakowanie a'50 sztuk. Rozmiar S,M,L,XL. **Odpowiedz : Tak**

**Zadanie 2 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w miejsce opisanych rękawic:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm, dłoń 0,08mm, mankiet 0,06mm. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Zgodne z wymaganiami EN 455. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami wykonanymi w niezależnym laboratorium -dołączone do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3-(z wyłączeniem punktu 5.3.2), EN 420, EN 388potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej - dołączonym do oferty. Odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony wg. normy EN 374 potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej dołączonymi do oferty. Informacja o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC wykonanymi w niezależnym laboratorium. - dołączone do oferty. Rozmiar S, M, L pakowane a 200szt. **Odpowiedz : Tak**

**Zadanie 2 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w miejsce opisanych rękawic:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm, dłoń 0,08mm mankiet 0,06mm. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Rozmiar opakowania 12cm x 12cm x 16,5cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych oraz uchwytów na szynę Modura. Zgodne z wymaganiami EN 455. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami wykonanymi w niezależnym laboratorium -dołączone do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3-( z wyłączeniem punktu 5.3.2), EN 420, EN 388 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej - dołączonym do oferty. Odporne na przenikanie min. 8 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony wg. normy EN 374 potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej dołączonymi do oferty. Informacja o substancjach oraz poziomie ochrony nadrukowana na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki notyfikowanej - dołączone do oferty. Rozmiar S, M, L pakowane a 200szt. Z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości na 1000 opakowań.

W ramach wartości umowy i na czas jej obowiązywania Wykonawca przekaże w użytkowanie uchwyty do opakowań rękawic- mocowane do ściany, kompatybilne z rękawicami z tej pozycji w ilości 4 szt. oraz uchwyty naścienne potrójne mocowane do ściany , kompatybilne z rękawicami z tej pozycji , w ilości 4 szt. i uchwyty na szynę Modura kompatybilne z rękawicami z tej pozycji w ilości 4 szt. **Odpowiedz : Tak**

**Pakiet 2 poz. 4**

1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedz : Zgodnie z siwz. Zamawiający na tym etapie postępowania, nie przewiduje podziału zadań, i tym tworzenie nowych zadań.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

 Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 mgr inż. Jerzy Grodzki

 *Sporządził:*

 *Zastępca Kierownika DSUiZP*

 *ds. Zamówień Publicznych*

 *Tomasz Milcarz*